Технологическое указание

по использованию текстурирующей добавки

1.  Подготовка краски выполняется из расчета:

краски серого и коричневого цветов (RAL 7*** и 8***) – 1,2 % добавки,

краски прочих тонов – 2%

2.  Порядок приготовления шагреневой краски:

- взвесить в таре полиэтиленовой глянцевую краску.

- взвесить структурную добавку из расчета 1,2% или 2% от веса краски  (в зависимости от

цвета краски, согласно п.1)

- смешать в емкости краску и структурную добавку. Смешивание провести тщательно, чтобы

добавка равномерно распространилась по всему объему краски ,в течении 5 минут.

3.   В процессе окрашивания краску периодически перемешивать во избежание неравномерного

распределения  добавки из-за разной плотности добавки и краски порошковой.

| Краски серых и коричневых тонов RAL 7*** и 8*** |  |
| --- | --- |
| Количество краски, кг | Количество структурной добавки |
|  | вес |
| 1 | 12 грамм |
| 2 | 24 грамм |
| 3 | 36 грамм |
| 4 | 48 грамм |
| 5 | 60 грамм |
| 6 | 72 грамм |
| 7 | 84 грамм |
| 8 | 96 грамм |
| 9 | 108 грамм |
| 10 | 120 грамм |
| 11 | 132 грамм |
| 12 | 144 грамм |
| 13 | 156 грамм |
| 14 | 168 грамм |
| 15 | 180 грамм |
| 16 | 192 грамм |
| 17 | 204 грамм |
| 18 | 216 грамм |
| 19 | 228 грамм |
| 20 | 240 грамм |
| Краски прочих цветов RAL |  |
| Количество краски, кг | Количество структурной добавки |
|  | вес |
| 1 | 20 грамм |
| 2 | 40 грамм |
| 3 | 60 грамм |
| 4 | 80 грамм |
| 5 | 100 грамм |
| 6 | 120 грамм |
| 7 | 140 грамм |
| 8 | 160 грамм |
| 9 | 180 грамм |
| 10 | 200 грамм |
| 11 | 220 грамм |
| 12 | 240 грамм |
| 13 | 260 грамм |
| 14 | 280 грамм |
| 15 | 300 грамм |
| 16 | 320 грамм |
| 17 | 340 грамм |
| 18 | 360 грамм |
| 19 | 380 грамм |
| 20 | 400 грамм |