## Удаление порошкового покрытия после полимеризации

Химический метод

Для удаления готового порошкового покрытия с поверхностей деталей выпускают специальные составы, содержащие агрессивные вещества-растворители. Этот способ не требует специального оборудования, относится к самым простым и бюджетным.

Изделия погружают в смывку или наносят состав на поверхность, дожидаются размягчения, отслоения корки краски, затем счищают шпателями. Эффективность работы зависит от правильно подобранного препарата, толщины слоя.

Общие правила

Как правильно снять слой порошковой краски:

- Перед работой с агрессивной химией надевают средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, одежду из грубой прочной ткани, респиратор. Работу проводят в помещении с хорошей вентиляцией.

- Изделия, с которых нужно снять краску, моют, обезжиривают, хорошо просушивают.

- Гелеобразные растворители наносят кистью, валиком или шпателем. Они не стекают, прочно держатся даже на вертикальных поверхностях. Так можно снять краску с перекрытий, крыш, заборов большой площади.

- Для очищения небольших предметов используют погружной метод. Жидкую смывку заливают в емкость из нержавейки или другого материала, не боящегося кислоты и щелочей.

- Обычно смывке требуется 15-30 минут, чтобы краска начала отслаиваться с изделия. Также препарат растворяет ржавчину с металла и другие примеси.

- Вещь извлекают, счищают отслоившиеся участки шпателем. При необходимости погружают вновь.

- Заключительный этап – промывание в растворе натрия трифосфата или обжиг в печи для удаления остатков ядовитого метиленхлорида.

Водоструйный метод

Этот способ прост в применении и безвреден для обрабатываемого материала. В ходе очистки покрытие подвергается воздействию мощной струи воды, в которой присутствует стеклянная крошка, выступающей в качестве абразива. При этом вода должна быть холодной, чтобы сделать покрытие как можно более хрупким. Этапы проведения работы:

- Надеваем защитные очки.

- По возможности используем беруши.

- Направляем форсунку на очищаемый предмет.

- Включаем оборудование и обрабатываем изделие вплоть до отслаивания лакокрасочного покрытия.

- Промываем поверхность водой и обрабатываем ингибитором ржавления.

Пескоструйный метод

Данная методика предполагает отслаивание краски за счет направления на покрытия мощной струи воды с абразивным материалом — песком. Причем отслаиваться будут не только частицы красящего вещества, но и ржавчина. Метод достаточно трудоемок, поскольку в течение минуты качественно обработать можно лишь 10-12 квадратных сантиметров покрытия.

 	Основной недостаток пескоструйного способа — высокая стоимость оборудования. Кроме того, для работы с таким устройством потребуются определенное умение и опыт. Также следует учитывать, что мощная струя с песочным абразивом может повредить слишком тонкие или хрупкие детали.

Обжигание

Порошковую краску можно удалить и термическим способом. Это наиболее эффективный метод удаления покрытия, однако, далеко не самый щадящий по отношению к материалу. Например, не стоит применять выжигание по отношению к чугунным или пластиковым поверхностям. В первом случае материал растрескается, во втором — расплавится. Также следует отметить, что в ходе нагревания из некоторых материалов выделяются токсины, опасные для человеческого здоровья. Для обжигания обычно используются паяльная лампа или кислородно-ацетиленовая горелка.

 	При выборе способа очистки от порошковой краски следует принимать во внимание характеристики базового материала, его форму и размеры, наличие инструмента. Самый простой способ — химическая очистка. Если позволяют характеристики поверхности, можно использовать и пескоструйную методику. Обжигание применяется в крайнем случае, если другие варианты не дали результата.